| Veličina zrna (mm) | (M( (%) |
| --- | --- |
|  | Uzorak II-1 | Uzorak II-2 | Uzorak II-3 | Uzorak II-4 | Uzorak II-5 | Uzorak II-6 | Kompozit |
| +0,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| -0,4+0,3 | 99,3 | 98,7 | 98,9 | 98,4 | 99,0 | 98,4 | 98,7 |
| -0,3+0,2 | 98,1 | 95,3 | 95,9 | 94,6 | 96,0 | 95,6 | 95,6 |
| -0,2+0,1 | 93,1 | 81,3 | 84,6 | 79,8 | 83,5 | 84,4 | 84,2 |
| -0,1+0,074 | 74,1 | 37,9 | 43,2 | 36,1 | 43,5 | 47,4 | 47,5 |
| -0,074+0,053 | 58,9 | 19,2 | 22,8 | 17,5 | 24,5 | 30,5 | 22,0 |
| -0,053+0,045 | 47,9 | 12,1 | 14,5 | 11,5 | 15,9 | 22,9 | 17,0 |
| -0,045+0,038 | 42,6 | 10,1 | 11,5 | 9,3 | 13,9 | 20,3 | 14,7 |
| -0,038+0 | 40,6 | 8,9 | 10,6 | 8,5 | 13,2 | 19,5 | 13,9 |