Граничные условия:

В полученной задаче на оси Х касательные напряжения . В этом случае напряжения и перемещения могут быть выражены через одну аналитическую функцию комплексного переменного по формулам Колосова-Мусхелишвили. Не останавливаясь на подробностях её отыскания, выписываем решение в наиболее удобном для дальнейшего исследования виде:

(1)

- ядро, обладающее логарифмической особенностью.

Для получения приближенного решения уравнения (1) можно представить функции перемещений и напряжений в виде разложения по малому параметру , который можно интерпретировать как отношение предела текучести материала к его модулю упругости. Для большинства конструкционных материалов величина его лежит в пределах от 10-3 до 10-2

(2)

Таким образом, имеем следующее представление:

(3)

Подставляя (3) в краевые условия (2), получим последовательность краевых задач:

(4)

Решение каждой предыдущей задачи служит краевым условием для последующей. В результате такого итерационного процесса получим решение общей краевой задачи (1)

Функции напряжений и перемещений в нулевом приближении можно получить, приняв

Подставляя граничные условия получим:

Для v(x):

Получаем неоднородное уравнение Фредгольма второго рода:

Для удобства можно произвести замену переменных:

Вводим новую переменную:

Тогда уравнение запишется в виде:

Для решения этого уравнения необходимо определить параметр «с»,

Он находится из условия:

Для этого раскладываем v(x) в ряд:

Требуется: из последнего условия найти параметр «с» и затем найти решение исходного уравнения.